Изменением N 1, принятым постановлением Госстандарта РФ от 24 сентября 2003 г. N 266-ст, в настоящий ГОСТ внесены изменения, вступающие в силу с 1 июля 2004 г.

См. текст ГОСТа в предыдущей редакции

# Межгосударственный стандарт ГОСТ 3916.2-96
"Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона хвойных пород. Технические условия"
(введен в действие постановлением Госстандарта РФ от 13 мая 1997 г. N 166)
(с изменениями от 24 сентября 2003 г.)

# Plywood with outer layers of coniferous veneer for general use. Specifications

Дата введения 1 января 1998 г.

Взамен ГОСТ 3916.2-89

# 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на фанеру общего назначения с наружными слоями из шпона хвойных пород древесины.

Стандарт не распространяется на фанеру специального назначения и облицованную.

# 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 6507-90 Микрометры. Технические условия

ГОСТ 7016-82 Изделия из древесины и древесных материалов. Параметры шероховатости поверхности

ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 8925-68 Щупы плоские для станочных приспособлений. Конструкция

ГОСТ 9620-94 Древесина слоистая клееная. Отбор образцов и общие требования при испытании

ГОСТ 9621-72 Древесина слоистая клееная. Метод определения физических свойств

ГОСТ 9622-87 Древесина слоистая клееная. Методы определения предела прочности и модуля упругости при растяжении

ГОСТ 9624-93 Древесина слоистая клееная. Метод определения предела прочности при скалывании

ГОСТ 9625-87 Древесина слоистая клееная. Методы определения предела прочности и модуля упругости при статическом изгибе

ГОСТ 11358-89 Толщиномеры и стенкомеры индикаторные с ценой деления 0,01 и 0,1 мм. Технические условия

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов

ГОСТ 15612-85 Изделия из древесины и древесных материалов. Методы определения параметров шероховатости поверхности

ГОСТ 15846-2002 Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

ГОСТ 18321-73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборки штучной продукции

ГОСТ 27678-88 Плиты древесно-стружечные и фанера. Перфораторный метод определения содержания формальдегида,

ГОСТ 30427-96 Фанера общего назначения. Общие правила классификации по внешнему виду

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения

ГОСТ 7076-99 Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме

ГОСТ 9626-90 Древесина слоистая клееная. Метод определения ударной вязкости при изгибе

ГОСТ 9627.1-75 Древесина слоистая клееная. Метод определения твердости

ГОСТ 16297-80 Материалы звукоизоляционные и звукопоглощающие. Методы испытаний

ГОСТ 25898-83 Материалы и изделия строительные. Методы определения сопротивления паропроницанию

ГОСТ 27296-87 Защита от шума в строительстве. Звукоизоляция ограждающих конструкций зданий. Методы измерения

ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть

ГОСТ 30255-95 Мебель, древесные и полимерные материалы. Метод определения выделения формальдегида и других вредных летучих химических веществ в климатических камерах

# 3 Классификация и размеры

3.1 Фанеру подразделяют в зависимости от внешнего вида поверхности на сорта, по степени водостойкости клеевого соединения на марки, по степени обработки поверхности на шлифованную и нешлифованную.

3.1.1 В зависимости от внешнего вида наружных слоев фанеру подразделяют на пять сортов: Ех (элита), Ix, IIx, IIIx и IVx.

3.1.2 По степени водостойкости клеевого соединения фанеру подразделяют на марки:

ФСФ - повышенной водостойкости для внутреннего и наружного использования;

ФК - водостойкая для внутреннего использования.

3.1.3 По степени механической обработки поверхности фанеру подразделяют на:

- нешлифованную - НШ;

- шлифованную с одной стороны - Ш1;

- шлифованную с двух сторон - Ш2.

3.2 Размеры

3.2.1 Размеры и слойность листов фанеры должны соответствовать указанным в таблицах 1 и 2.

Таблица 1

В миллиметрах

┌───────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐

│Длина (ширина) листа фанеры                    │ Предельное отклонение │

├───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│1200; 1220; 1250                               │         +-3,0         │

├───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│1500; 1525; 1800; 1850; 2100; 2135; 2400; 2440;│         +-4,0         │

│2500                                           │                       │

├───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│2700; 2745; 3000; 3050; 3600; 3660             │         +-5,0         │

├───────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┤

│Примечание - Допускается изготовлять фанеру других длин по согласованию│

│изготовителя с потребителем                                            │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Таблица 2

В миллиметрах

┌──────────┬──────────┬─────────────────────────┬───────────────────────┐

│Номиналь- │Слойность │   Шлифованная фанера    │ Нешлифованная фанера  │

│   ная    │фанеры, не│                         │                       │

│ толщина  │  менее   │                         │                       │

│  фанеры  │          │                         │                       │

│          │          │                         │                       │

├──────────┼──────────┼────────────┬────────────┼────────────┬──────────┤

│          │          │ Предельное │Разнотолщин-│ Предельное │Разнотол- │

│          │          │ отклонение │   ность    │ отклонение │ щинность │

├──────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤

│    4     │    3     │    +0,3    │            │    +0,9    │          │

│          │          │    -0,5    │    0,6     │    -0,4    │          │

│          │          │            │            │            │          │

├──────────┼──────────┼────────────┤            ├────────────┤          │

│   6,5    │    3     │    +0,4    │            │   + 1,0    │   1,0    │

│          │          │    -0,6    │            │    -0,5    │          │

├──────────┼──────────┼────────────┤            ├────────────┤          │

│    9     │    5     │    +0,4    │            │    +1,0    │          │

│          │          │    -0,6    │            │    -0,5    │          │

├──────────┼──────────┼────────────┤            ├────────────┤          │

│    12    │    5     │    +0,5    │            │   + 1,1    │          │

│          │          │    -0,7    │            │    -0,6    │          │

├──────────┼──────────┼────────────┤            ├────────────┼──────────┤

│    15    │    7     │    +0,6    │            │   + 1,2    │          │

│          │          │    -0,8    │            │    -0,7    │          │

├──────────┼──────────┼────────────┤            ├────────────┤          │

│    18    │    9     │    +0,7    │            │    +1,3    │          │

│          │          │    -0,9    │            │    -0,8    │          │

├──────────┼──────────┼────────────┤            ├────────────┤          │

│    21    │    9     │    +0,8    │            │    +1,4    │   1,5    │

│          │          │    -1,0    │            │    -0,9    │          │

├──────────┼──────────┼────────────┤            ├────────────┤          │

│    24    │    11    │    +0,9    │            │    +1,5    │          │

│          │          │    -1,1    │            │    -1,0    │          │

├──────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤

│    27    │    11    │    +1,0    │    1,0     │    +1,6    │   2,0    │

│          │          │    -1,2    │            │    -1,1    │          │

├──────────┼──────────┼────────────┤            ├────────────┤          │

│    30    │    13    │    +1,1    │            │    +1,7    │          │

│          │          │    -1,3    │            │    -1,2    │          │

├──────────┴──────────┴────────────┴────────────┴────────────┴──────────┤

│Примечание - Допускается изготовлять фанеру других толщин  и  слойности│

│по согласованию изготовителя с потребителем                            │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

3.2.2 Листы фанеры должны быть обрезаны под прямым углом. Косина не должна превышать 2 мм на 1  длины кромки листа.

3.2.3 Отклонение от прямолинейности кромок не должно превышать 2 мм на 1 м длины листа.

3.3 Условное обозначение фанеры должно содержать:

- наименование продукции;

- марку;

- сочетание сортов шпона наружных слоев;

- класс эмиссии;

- вид обработки поверхности;

- размеры;

- обозначение настоящего стандарта.

Пример условного обозначения сосновой фанеры марки ФСФ с сочетанием сортов поверхности наружных слоев IIIx/IVx, класса эмиссии Е1, шлифованной с двух сторон, длиной 2440 мм, шириной 1220 мм, толщиной 9,0 мм:

Фанера сосна/ель ФСФ IIIх/IVx E1 III2 2440 х 1220 х 9

ГОСТ 3916.2-96.

# 4 Технические требования

4.1 Характеристики

4.1.1 Для изготовления наружных слоев фанеры применяют шпон хвойных пород: сосны, лиственницы, ели, пихты и кедра. Внутренние слои могут быть изготовлены из шпона лиственных пород при условии сохранения механических и эксплуатационных свойств фанеры.

Фанера считается изготовленной из той породы древесины, из которой изготовлены ее наружные слои.

Фанеру, изготовленную из древесины одной или различных пород, подразделяют соответственно на однородную и комбинированную.

При четном числе слоев шпона два средних слоя должны иметь параллельное направление волокон. Симметрично расположенные слои шпона по толщине фанеры должны быть из древесины одной породы и толщины.

Толщина шпона, применяемого для наружных и внутренних слоев фанеры, не должна превышать 6,5 мм.

4.1.2 В наружных слоях фанеры не допускаются пороки древесины и дефекты обработки, превышающие ограничения, установленные в таблице 3.

4.1.3 Во внутренних слоях фанеры допускаются пороки древесины и дефекты обработки, не влияющие на ее качество и размеры, требования к которым установлены в настоящем стандарте.

Таблица 3 - Нормы ограничения пороков древесины и дефектов обработки

┌───────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Наименование  │        Фанера с наружными слоями из шпона сортов        │

│    пороков    │                                                         │

│  древесины и  │                                                         │

│   дефектов    │                                                         │

│ обработки по  │                                                         │

│  ГОСТ 30427   │                                                         │

│               │                                                         │

├───────────────┼──────────┬──────────────┬───────┬───────┬───────────────┤

│               │    Ех    │      Iх      │  IIx  │ IIIx  │      IVx      │

├───────────────┼──────────┼──────────────┴───────┴───────┼───────────────┤

│1    Булавочные│Допускают-│         Допускаются          │               │

│сучки          │ся до 3 шт│                              │               │

│               │ на 1 м2  │                              │               │

│               │поверхнос-│                              │               │

│               │ ти листа │                              │               │

├───────────────┼──────────┼──────────────────────────────┼───────────────┤

│2      Здоровые│    Не    │Допускаются диаметром, мм, не │  Допускаются  │

│сросшиеся      │допускают-│            более             │               │

│светлые       и│    ся    │                              │               │

│темные сучки   │          │                              │               │

│               │          │                              │               │

│               │          │                              │               │

├───────────────┼──────────┼──────────────┬───────┬───────┼───────────────┤

│               │          │      20      │  40   │  70   │               │

├───────────────┼──────────┼──────────────┼───────┴───────┼───────────────┤

│               │          │в количестве, │без ограничения│               │

│               │          │ шт., на 1 м2 │               │               │

│               │          │ поверхности  │               │               │

│               │          │листа не более│               │               │

│               │          │     10.      │               │               │

│               │          │ Сердцевинные │               │               │

│               │          │   трещины    │               │               │

│               │          │шириной более │               │               │

│               │          │1,0 мм должны │               │               │

│               │          │быть заделаны │               │               │

│               │          │  замазками   │               │               │

├───────────────┼──────────┼──────────────┴───────────────┴───────────────┤

│3      Частично│    Не    │     Допускаются диаметром, мм, не более      │

│сросшиеся,     │допускают-│              │       │       │               │

│несросшиеся    │    ся    │      6       │   6   │  40   │      100      │

│выпадающие     │          │              │       │       │               │

│сучки,         │          │              │       │       │               │

│отверстия    от│          │              │       │       │               │

│них,           │          │              │       │       │               │

│червоточина    │          │              │       │       │               │

│               │          │              │       │       │               │

│               │          │              │       │       │               │

│               │          │              │       │       │               │

│               │          │              │       │       │               │

│               │          │              │       │       │               │

├───────────────┼──────────┤              │       │       │               │

│               │          │Допускаются диаметром,│    без ограничения    │

│               │          │        мм, до        │      количества       │

├───────────────┼──────────┤              │       │                       │

│               │          │      10      │  15   │                       │

├───────────────┼──────────┤              │       │                       │

│               │          │ при условии заделки  │                       │

│               │          │замазками в количестве│                       │

│               │          │ на 1 м2 поверхности  │                       │

│               │          │ листа, шт., не более │                       │

│               │          │              │       │                       │

│               │          │      3       │   6   │                       │

├───────────────┼──────────┼──────────────┴───────┴───────────────────────┤

│4     Сомкнутые│    Не    │                 Допускаются                  │

│трещины        │допускают-│                                              │

│               │    ся    │                                              │

├───────────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┤

│5  Разошедшиеся│    Не    │       Допускаются длиной, мм, не более       │

│трещины        │допускают-│                                              │

│               │    ся    │                                              │

├───────────────┼──────────┤              │       │       │               │

│               │          │     250      │  400  │  600  │без ограничения│

│               │          │              │       │       │               │

│               │          │            шириной, мм, не более             │

├───────────────┼──────────┤              │       │       │               │

│               │          │      3       │   5   │  10   │      15       │

├───────────────┼──────────┤              │       │       │               │

│               │          │         в количестве, шт., не более          │

├───────────────┼──────────┤              │       │       │               │

│               │          │      2       │   3   │   3   │без ограничения│

│               │          │              │       │       │  количества   │

│               │          │              │       │       │               │

├───────────────┼──────────┤              │       │       │               │

│               │          │     на 1 м ширины листа      │               │

│               │          │              │       │       │               │

│               │          │ при условии  │       │       │               │

│               │          │   заделки    │       │       │               │

│               │          │   замазкой   │       │       │               │

├───────────────┼──────────┼──────────────┴───────┴───────┴───────────────┤

│6       Светлая│    Не    │                 Допускается                  │

│прорость       │допускает-│                                              │

│               │    ся    │                                              │

├───────────────┼──────────┴──────────────┬───────────────┬───────────────┤

│7        Темная│     Не допускается      │  Допускается  │  Допускается  │

│прорость       │                         │шириной, мм, не│               │

│               │                         │     более     │               │

│               │                         │               │               │

│               │                         │       6       │               │

├───────────────┼─────────────────────────┤               │               │

│               │                         │длиной, мм, не │               │

│               │                         │     более     │               │

│               │                         │       │       │               │

│               │                         │  50   │  100  │               │

├───────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┴───────────────┤

│8 Засмолок     │     Не допускается      │Допус- │      Допускается      │

│               │                         │кается │                       │

│               │                         │ общей │                       │

│               │                         │площа- │                       │

│               │                         │дью не │                       │

│               │                         │ более │                       │

│               │                         │ 1/10  │                       │

│               │                         │поверх-│                       │

│               │                         │ ности │                       │

│               │                         │ листа │                       │

├───────────────┼─────────────────────────┼───────┴───────┬───────────────┤

│9 Кармашек     │     Не допускается      │  Допускаются  │  Допускается  │

│               │                         │шириной, мм, не│               │

│               │                         │     более     │               │

│               │                         │       │       │               │

│               │                         │   6   │  75   │               │

├───────────────┼──────────┬──────────────┴───────┴───────┴───────────────┤

│10 Отклонение в│    Не    │                 Допускается                  │

│строении       │допускает-│                                              │

│древесины      │    ся    │                                              │

├───────────────┼──────────┼──────────────┬───────────────────────────────┤

│11     Здоровое│    Не    │Допускается не│          Допускается          │

│изменение      │допускает-│  более, %,   │                               │

│окраски        │    ся    │ поверхности  │                               │

│               │          │    листа     │                               │

├───────────────┼──────────┤              ├───────────────────────────────┤

│               │          │      30      │                               │

├───────────────┼──────────┴──────────────┴───────────────┬───────────────┤

│12   Нездоровое│             Не допускается              │  Допускается  │

│изменение      │                                         │               │

│окраски        │                                         │               │

├───────────────┼─────────────────────────────────────────┴───────────────┤

│13 Гниль       │                     Не допускается                      │

├───────────────┼──────────┬──────────────────────────────────────────────┤

│14 Накол       │    Не    │   Допускается в общем числе с нормами п. 3   │

│               │допускает-│              настоящей таблицы               │

│               │    ся    │                                              │

├───────────────┼──────────┴──────────────┬───────────────┬───────────────┤

│15 Нахлестка   │     Не допускается      │  Допускается  │  Допускается  │

│               │                         │длиной, мм, не │               │

│               │                         │     более     │               │

│               │                         │       │       │               │

│               │                         │  200  │  400  │               │

├───────────────┼─────────────────────────┤       │       │               │

│               │                         │в количестве на│               │

│               │                         │  1 м ширины   │               │

│               │                         │листа, шт., не │               │

│               │                         │     более     │               │

│               │                         │       │       │               │

│               │                         │   3   │   5   │               │

├───────────────┼──────────┬──────────────┴───────┴───────┴───────────────┤

│16    Недостача│    Не    │     Допускается от кромок, мм, не более      │

│шпона,  дефекты│допускает-├──────────────┬───────────────┬───────────────┤

│кромок    листа│    ся    │      2       │       5       │      15       │

│при  шлифовании│          │              │               │               │

│и обрезке      │          │              │               │               │

├───────────────┼──────────┼──────────────┴───────────────┼───────────────┤

│17      Наличие│    Не    │     Допускается только в     │  Допускается  │

│клеевой ленты  │допускает-│     нешлифованной фанере     │               │

│               │    ся    │                              │               │

├───────────────┼──────────┴──────────────┬───────────────┼───────────────┤

│18 Просачивание│     Не допускается      │Допускается не │  Допускается  │

│клея           │                         │   более, %,   │               │

│               │                         │  поверхности  │               │

│               │                         │     листа     │               │

├───────────────┼─────────────────────────┤       │       ├───────────────┤

│               │                         │   5   │  10   │               │

├───────────────┼─────────────────────────┼───────┴───────┴───────────────┤

│19 Царапины    │     Не допускаются      │          Допускаются          │

├───────────────┼─────────────────────────┼───────────────┬───────────────┤

│20     Вмятина,│     Не допускаются      │  Допускаются  │  Допускаются  │

│отпечаток,     │                         │    высотой    │               │

│гребешок       │                         │ (глубиной) в  │               │

│               │                         │   пределах    │               │

│               │                         │   значений    │               │

│               │                         │  предельных   │               │

│               │                         │ отклонений по │               │

│               │                         │    толщине    │               │

├───────────────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│21        Вырыв│     Не допускается      │Допускается не │  Допускается  │

│волокон        │                         │   более, %,   │               │

│               │                         │  поверхности  │               │

│               │                         │     листа     │               │

├───────────────┼─────────────────────────┤       │       ├───────────────┤

│               │                         │   5   │  15   │               │

├───────────────┼─────────────────────────┴───────┼───────┼───────────────┤

│22 Прошлифовка │         Не допускается          │Допус- │  Допускается  │

│               │                                 │кается │               │

│               │                                 │  не   │               │

│               │                                 │более, │               │

│               │                                 │  %,   │               │

│               │                                 │поверх-│               │

│               │                                 │ ности │               │

│               │                                 │ листа │               │

│               │                                 │   1   │               │

├───────────────┼─────────────────────────────────┴───────┴───────────────┤

│23             │В фанере толщиной до 9 мм не учитывается, толщиной 9 мм и│

│Покоробленность│ более допускается со стрелой прогиба не более 15 мм на  │

│               │            1 м длины диагонали листа фанеры             │

├───────────────┼─────────────────────────┬───────────────────────────────┤

│24             │     Не допускаются      │Допускаются скобки из цветного │

│Металлические  │                         │            металла            │

│включения      │                         │                               │

├───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│25      Зазор в│     Не допускается      │Допускается шириной, не более, │

│соединении     │                         │              мм,              │

│               │                         │       │       │               │

│               │                         │   3   │  10   │      15       │

├───────────────┼─────────────────────────┤       │       │               │

│               │                         │  в количестве, шт., не более  │

├───────────────┼─────────────────────────┤       │       │               │

│               │                         │   1   │   2   │               │

├───────────────┼─────────────────────────┤       │       │               │

│               │                         │  при условии  │без ограничения│

│               │                         │    заделки    │               │

│               │                         │   замазками   │               │

├───────────────┼─────────────────────────┴───────────────┴───────────────┤

│26  Расслоение,│                     Не допускаются                      │

│пузырь,        │                                                         │

│закорина       │                                                         │

├───────────────┼─────────────────────────┬───────────────────────────────┤

│27  Волнистость│     Не допускаются      │          Допускаются          │

│(для           │                         │                               │

│шлифованной    │                         │                               │

│фанеры),       │                         │                               │

│ворсистость,   │                         │                               │

│рябь шпона     │                         │                               │

├───────────────┼─────────────────────────┴───────────────────────────────┤

│28             │ Параметр шероховатости R_m по ГОСТ 7016, мкм, не более: │

│Шероховатость  │              для шлифованной фанеры - 200;              │

│поверхности    │             для нешлифованной фанеры - 320              │

├───────────────┼──────────┬──────────────────────┬───────────────────────┤

│29  Вставки  из│    Не    │Допускаются размером, │      Допускаются      │

│древесины:     │допускают-│    не более 80 мм    │                       │

│а) для  починки│    ся    ├──────────────┬───────┼───────────────────────┤

│сучков        и│          │в количестве 5│  без  │                       │

│отверстий      │          │шт., не более,│ограни-│                       │

│               │          │   на 1 м2    │ чения │                       │

│               │          │ поверхности  │       │                       │

│               │          │    листа     │       │                       │

├───────────────┼──────────┴──────────────┼───────┴───────┬───────────────┤

│б) для починки │     Не допускаются      │  Допускаются  │  Допускаются  │

│разошедшихся   │                         │длиной, мм, не │               │

│трещин         │                         │     более     │               │

│               │                         ├───────┬───────┤               │

│               │                         │  500  │  800  │               │

├───────────────┼─────────────────────────┼───────┴───────┼───────────────┤

│               │                         │шириной, мм, не│               │

│               │                         │     более     │               │

├───────────────┼─────────────────────────┼───────┬───────┼───────────────┤

│               │                         │  30   │  60   │               │

│               │                         ├───────┴───────┤               │

│               │                         │в количестве не│               │

│               │                         │более 2 шт. на │               │

│               │                         │  1 м ширины   │               │

│               │                         │     листа     │               │

├───────────────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│30      Двойная│     Не допускается      │Допускается не │  Допускается  │

│вставка        │                         │более 1 шт. на │               │

│               │                         │  1 м2 листа   │               │

├───────────────┴─────────────────────────┴───────────────┴───────────────┤

│Примечания                                                               │

│1 Норма дефекта обработки "недостача  шпона"  относится  и  к  внутренним│

│слоям фанеры.                                                            │

│2 Пороки древесины и дефекты  обработки,  не  указанные  в  таблице 3, не│

│допускаются                                                              │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

4.1.4 Максимальное количество видов допускаемых пороков древесины и дефектов обработки на поверхности фанеры с наружными слоями из шпона указанных сортов приведено в таблице 4.

Таблица 4

В штуках

┌─────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Сорт шпона  │ Максимальное количество допускаемых пороков древесины и │

│  наружных   │                   дефектов обработки                    │

│слоев фанеры │                                                         │

├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│     Ех      │Без видимых пороков древесины и дефектов обработки (кроме│

│             │п. 1 таблицы 3 настоящего стандарта)                     │

├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│     Iх      │                            6                            │

├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│     IIх     │                            9                            │

├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│    IIIx     │                           12                            │

├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│     IVх     │Без ограничения количества пороков древесины  и  дефектов│

│             │обработки. Ограничение размера  по  пп.  3, 5, 13, 14, 26│

│             │таблицы 3 настоящего стандарта                           │

└─────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┘

4.1.5 Сочетание сортов шпона наружных слоев указано в ГОСТ 30427.

4.1.6 В фанере шириной до 1525 мм наружный слой сорта Ех может быть составлен из двух полос шпона с соединением по центру листа. В фанере шириной 1525 мм наружный слой сорта Ех может быть из трех полос шпона одинаковой ширины. Наружные слои сортов Iх и IVх допускается составлять из неограниченного количества полос шпона.

Для сортов Ex, Ix и IIх соединения шпона должны быть параллельны кромкам фанеры, а полосы подобраны по цвету.

4.1.7 Вставки из шпона должны подходить к поверхности, прочно держаться и соответствовать направлению волокон древесине породы наружного слоя фанеры. Для сортов Iх и IIx вставки должны соответствовать цвету древесины.

Замазки должны быть подобраны по цвету древесины данного сорта, обеспечивать приклеивание облицовочных материалов, не выкрашиваться при механической обработке и гнутье фанеры, не растрескиваться.

4.2 Физико-механические показатели фанеры указаны в таблице 5.

Таблица 5а

┌──────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────────────────┐

│  Метод подготовки образцов   │      Марка фанеры      │    Предел прочности при     │

│       перед испытанием       │                        │скалывании по клеевому слою, │

│                              │                        │        МПа, не менее        │

├──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│После  вымачивания  в   воде в│           ФК           │             0,9             │

│течение 24 ч                  │                        │                             │

├──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│После кипячения в воде:       │                        │                             │

│- в течение 1 ч               │          ФСФ           │             1,0             │

│- в течение 6 ч               │                        │             0,6             │

├──────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────────────────┤

│Примечания                                                                           │

│1  Испытания  фанеры  после  кипячения  в  течение  6  ч  проводят  по   согласованию│

│изготовителя с потребителем.                                                         │

│2  Испытания  на  скалывание  проводят  в  разных  клеевых  слоях   по   согласованию│

│изготовителя с потребителем.                                                         │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Таблица 5

┌─────────────────────────────────────────┬────────────┬──────────────┬───────────────┐

│         Наименование показателя         │  Толщина,  │ Марка фанеры │   Значение    │

│                                         │     мм     │              │физико-механи- │

│                                         │            │              │    ческих     │

│                                         │            │              │  показателей  │

├─────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────┼───────────────┤

│1 Влажность, %                           │   4 - 30   │   ФК, ФСФ    │    5 - 10     │

├─────────────────────────────────────────┼────────────┤              ├───────────────┤

│2 Предел прочности при статическом изгибе│   9 - 30   │              │      30       │

│вдоль волокон  наружных  слоев,   МПа, не│            │              │               │

│менее                                    │            │              │               │

├─────────────────────────────────────────┼────────────┤              ├───────────────┤

│3 Предел прочности при  растяжении  вдоль│  6,5 - 30  │              │      20       │

│волокон, МПа, не менее                   │            │              │               │

├─────────────────────────────────────────┼────────────┤              ├───────────────┤

│4 Модуль упругости при статическом изгибе│   9 - 30   │              │     7000      │

│вдоль волокон  наружного  слоя,   МПа, не│            │              │               │

│менее                                    │            │              │               │

├─────────────────────────────────────────┤            │              ├───────────────┤

│5 Ударная вязкость при изгибе, КДж/м2    │            │              │      34       │

├─────────────────────────────────────────┤            │              ├───────────────┤

│6 Твердость, МПа                         │            │              │      20       │

├─────────────────────────────────────────┼────────────┤              ├───────────────┤

│7 Коэффициент теплопроводности, Вт  (мК),│   4 - 30   │              │               │

│при средней плотности, кг/м3             │            │              │               │

│                                         │            │              │               │

│                   300                   │            │              │     0,09      │

│                                         │            │              │               │

│                   500                   │            │              │     0,13      │

│                                         │            │              │               │

│                   700                   │            │              │     0,17      │

│                                         ├────────────┤              │               │

│                  1000                   │            │              │     0,24      │

│                                         ├────────────┤              ├───────────────┤

│8 Коэффициент сопротивления              │   4 - 30   │              │               │

│- водяному пару при испытаниях во влажных│            │              │               │

│чашках при средней плотности, кг/м3      │            │              │               │

│                                         │            │              │               │

│                   300                   │            │              │      50       │

│                                         │            │              │               │

│                   500                   │            │              │      70       │

│                                         │            │              │               │

│                   700                   │            │              │      90       │

│                                         │            │              │               │

│                  1000                   │            │              │      110      │

│                                         │            │              │               │

│- водяному пару при  испытаниях  в  сухих│            │              │               │

│чашках при средней плотности, кг/м3      │            │              │               │

│                                         │            │              │               │

│                   300                   │            │              │      150      │

│                                         │            │              │               │

│                   500                   │            │              │      200      │

│                                         │            │              │               │

│                   700                   │            │              │      220      │

│                                         │            │              │               │

│                  1000                   │            │              │      250      │

├─────────────────────────────────────────┼────────────┤              ├───────────────┤

│9  Коэффициент  звукопоглощения,    дБ, в│   4 - 30   │              │               │

│диапазоне частот, Гц                     │            │              │               │

├─────────────────────────────────────────┤            │              ├───────────────┤

│                250 - 500                │            │              │     0,10      │

│                                         │            │              │               │

│               1000 - 2000               │            │              │     0,30      │

├─────────────────────────────────────────┼────────────┤              ├───────────────┤

│10 Звукоизоляция, дБ                     │  6,5 - 30  │              │     23,0      │

├─────────────────────────────────────────┼────────────┤              ├───────────────┤

│11   Биологическая    стойкость,    класс│   4 - 30   │              │4f, DHy, Sa, St│

│опасности                                │            │              │               │

├─────────────────────────────────────────┼────────────┤              ├───────────────┤

│12 Класс горючести                       │   4 - 30   │              │ По ГОСТ 30244 │

├─────────────────────────────────────────┴────────────┴──────────────┴───────────────┤

│Примечание  -  Показатели  3824319  устанавливаются  по  согласованию  изготовителя с│

│потребителем.                                                                        │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

4.3 Содержание формальдегида в фанере и выделение формальдегида из фанеры в воздух помещения в зависимости от класса эмиссии должно соответствовать указанному в таблице 6.

Таблица 6

┌───────────┬───────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐

│   Класс   │Содержание формальдегида на 100 г абсолютно│            Выделение формальдегида             │

│  эмиссии  │          сухой массы фанеры, мг           │                                                │

├───────────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────┬────────────────────────┤

│           │                                           │   камерным методом,   │   газоаналитическим    │

│           │                                           │     мг/м3 воздуха     │   методом, мг/м2 х ч   │

├───────────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────┤

│    Е1     │               До 8,0 включ.               │       До 0,124        │До 3,5 включ. или меньше│

│           │                                           │                       │  5,0 в течение 3 дней  │

│           │                                           │                       │   после изготовления   │

├───────────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────┤

│    Е2     │           Св. 8,0 до 30 включ.            │       До 0,124        │Св. 3,5 до 8,0 включ. и │

│           │                                           │                       │от 5,0 до 12,0 в течение│

│           │                                           │                       │      3 дней после      │

│           │                                           │                       │      изготовления      │

└───────────┴───────────────────────────────────────────┴───────────────────────┴────────────────────────┘

4.4 Учет фанеры производят в квадратных метрах и (или) в кубических метрах. Объем одного листа определяют с точностью до 0,00001 м3, объем партии фанеры - с точностью до 0,01 м3. Площадь листа фанеры учитывают с точностью до 0,01 м2, площадь листов в партии - с точностью до 0,5 м2.

4.5 Маркировка наносится несмываемой краской на оборотную сторону каждого листа фанеры с указанием марки, сорта фанеры, номера сортировщика.

На пакет фанеры наносят маркировку, содержащую:

- наименование страны-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак;

- условное обозначение фанеры;

- количество листов в пакете;

- обозначение национального знака соответствия для сертифицируемой продукции.

Транспортная маркировка - по ГОСТ 14192.

Допускается при поставке на экспорт наносить дополнительную маркировку.

4.6 Пакетирование и упаковка

4.6.1 Фанера должна быть сформирована в пакеты массой не более 1500 кг отдельно по породам, маркам, сортам, классу эмиссии, видам обработки поверхности и размерам.

Допускается по согласованию изготовителя с потребителем упаковывать в пакеты другой массы.

4.6.2 Пакетирование и упаковку фанеры, поставляемой в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, производят по 4.6.1 и ГОСТ 15846.

# 5 Правила приемки

5.1 Фанеру принимают партиями.

Партия должна состоять из фанеры одной породы древесины, марки, одного сорта, класса эмиссии, вида обработки поверхности и размера листов.

Партия должна быть оформлена одним документом о качестве, содержащим:

- наименование и (или) товарный знак предприятия-изготовителя и его адрес;

- условное обозначение фанеры;

- объем или площадь листов в партии;

- штамп технического контроля;

- обозначение национального знака соответствия для сертифицируемой продукции.

5.2 Качество и размеры листов фанеры проверяют выборочным контролем. Допускается в соответствии с условиями договора (контракта) осуществлять проверку сплошным контролем.

Допускается по согласованию изготовителя с потребителем осуществлять проверку сплошным контролем.

Определение объема выборки для пунктов 4 - 12 таблицы 5 - по согласованию изготовителя с потребителем.

Таблица 7

В листах

┌──────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Объем партии │          Контролируемый показатель по пунктам          │

├──────────────┼────────────────────────────┬───────────────────────────┤

│              │    3.2.1, 3.2.2, 3.2.3     │ 4.1.2, 4.1.6, 4.1.7, 4.3  │

├──────────────┼──────────────┬─────────────┼─────────────┬─────────────┤

│              │Объем выборки │ Приемочное  │Объем выборки│ Приемочное  │

│              │              │    число    │             │    число    │

├──────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│    До 500    │      8       │      1      │     13      │      1      │

│              │              │             │             │             │

│От 501 до 1200│      13      │      1      │     20      │      2      │

│              │              │             │             │             │

│" 1201 " 3200 │      13      │      1      │     32      │      3      │

│              │              │             │             │             │

│" 3201 " 10000│      20      │      2      │     32      │      3      │

└──────────────┴──────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘

5.3 Предел прочности при скалывании по клеевому слою, предел прочности при статическом изгибе волокон наружных слоев, предел прочности при растяжении вдоль волокон контролируют для каждой марки, толщины и слойности фанеры не реже одного раза в месяц. Допускается контроль для каждой партии по согласованию изготовителя с потребителем, для этого отбирают 0,1% листов от партии, но не менее одного листа.

5.4 Показатель содержания формальдегида контролируют для фанеры марки ФСФ один раз в 30 сут, марки ФК - один раз в 15 сут. каждой толщины фанеры. Допускается контроль в соответствии с условиями договора (контракта) один раз в 7 сут.

Для контроля содержания и выделения формальдегида отбирают один лист фанеры от любого объема выборки. Допускается контроль по согласованию изготовителя с потребителем один раз в 7 сут.

5.5 Партию считают соответствующей требованиям настоящего стандарта и принимают, если в выборках:

- количество листов фанеры, не отвечающих требованиям стандарта по размерам, косине, прямолинейности, порокам древесины и дефектам обработки, меньше или равно приемочному числу, установленному в таблице 7;

- все листы фанеры не имеют пузырей, расслоения и закорины;

- содержание формальдегида соответствует нормам, установленным в таблице 6.

# 6 Методы контроля

6.1 Отбор образцов - по ГОСТ 9620, ГОСТ 27678, [1] - [3].

6.2 Длину и ширину фанеры измеряют в двух точках параллельно кромкам на расстоянии не менее 100 мм от кромок металлической рулеткой по ГОСТ 7502 с погрешностью 1 мм. За фактическую длину (ширину) принимают среднее арифметическое значение двух измерений.

6.3 Толщину измеряют на расстоянии не менее 25 мм от кромок и посередине каждой стороны листа толщиномером по ГОСТ 11358 или микрометром по ГОСТ 6507 с ценой деления не более 0,1 мм.

За фактическую толщину листа принимают среднее арифметическое значение результатов четырех измерений.

Разнотолщинность в одном листе определяют как разницу между наибольшей и наименьшей толщиной четырех измерений.

6.4 Влажность - по ГОСТ 9621.

6.5 Предел прочности при скалывании по клеевому слою - по ГОСТ 9624.

6.6 Предел прочности при статическом изгибе - по ГОСТ 9625.

6.7 Предел прочности при растяжении - по ГОСТ 9622.

6.8 Содержание формальдегида - по ГОСТ 27678 (указанный метод используют в качестве арбитражного); выделение формальдегида в окружающую среду - по ГОСТ 30255 и [1].

6.9 Шероховатость поверхности - по ГОСТ 15612.

6.10 Измерение пороков древесины и дефектов обработки - по ГОСТ 30427.

6.11 Отклонение от прямолинейности кромок листа фанеры определяют измерением максимального зазора между кромкой листа и кромкой металлической линейки щупом по ГОСТ 8925 с погрешностью 0,2 мм.

6.12 Измерение косины - по ГОСТ 30427.

6.13 Коэффициент звукопоглощения - по ГОСТ 16297.

6.14 Ударная вязкость при изгибе - по ГОСТ 9626.

6.15 Звукоизоляция - по ГОСТ 27296.

6.16 Твердость - по ГОСТ 9627.1.

6.17 Стойкость биологическая - по [2].

6.18 Класс горючести - по ГОСТ 30244 и ГОСТ 12.1.044.

6.19. Коэффициент теплопроводности - по ГОСТ 7076.

6.20 Коэффициент сопротивления водяному пару - по ГОСТ 25898, [3]

# 7 Транспортирование и хранение

7.1 Фанеру транспортируют в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на данном виде транспорта.

7.2 Транспортирование и хранение фанеры, отправляемой в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы, - по ГОСТ 15846.

7.3 Фанеру хранят в виде горизонтально уложенных пакетов на поддонах или деревянных прокладках в закрытых помещениях при температуре от минус 40 до плюс 50°С и относительной влажности воздуха не более 80%.

# 8 Гарантия изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие качества фанеры требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Гарантийный срок хранения фанеры марки ФК - 3 года, марки ФСФ - 5 лет со дня получения ее потребителем.

Приложение А

(справочное)

# Обозначение сортов наружных слоев фанеры по настоящему стандарту
и ГОСТ 3916.2-89

Утратило силу.

См. текст приложения

# Библиография*

[1] ЕН 717-1-1995 Плиты древесные. Определение содержания формальдегида. Часть 1. Определение выделения формальдегида с использованием испытательной камеры

ЕН 717-2-1995 Плиты древесные. Определение выделения формальдегида. Часть 2. Определение выделения формальдегида методом с применением газового анализа

[2] ЕНИ 1099-1997 Фанера. Биологическая стойкость. Руководящие указания по оценке фанеры для использования в различных классах опасности

[3] ИСО 12572:2001 Гигротермическая характеристика строительных материалов и изделий. Определение свойств водопаропроницаемости".

_____________________________

* Оригиналы международных стандартов находятся во ВНИИКИ Госстандарта России.